| INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TAŚM WYCIERAJĄCYCH SZKLIWO |
| --- |
| 1. | Kierunek pracy | Kierunek pracy taśmy z gąbką (miejsce łączenia gąbki ) powinien być zgodny z ,, włosem,, |
| 2. | Ustawienie rządzenia | Osie bębnów powinny być równoległe a ich powierzchnia powinna posiadać kształt walcowo stożkowy co zapobiegnie zbieganiu taśm na boki |
| 3. | Naprężenie taśmy , jej obciążenie i eksploatacja | 1.Taśma powinna być na tyle mocno napięta aby jej ruch odbywał się bez poślizgów na bębnie (zwykle max 0,3 %) 2. W czasie postoju między zmianowego taśma powinna być odprężona a walec wyżymający odciągnięty 3.Przy każdym rozpoczęciu pracy i naprężeniu - taśma powinna przez minimum 10 minut pracować bez docisku wałka wyżymającego aby się mocno nasączyła – dopiero po tym czasie dociskamy wałek wyżymający. Przy pierwszym uruchomieniu nowej taśmy zalecamy jej płukanie j.w. przez 1-2 godzin 4.Docisk wałka wyżymającego musi być umiarkowany aby nie przekroczyć nacisków deformujących. Zbytnie dociskanie wałka wyżymającego prowadzi do przedterminowego rozwałkowania (rozwarstwienia ) gąbki. |
| 4. | Mycie po pracy | Powinno odbywać się zawsze poprzez natrysk zimną wodą aż do całkowitego wypłukania szkliwa. W czasie postoju między zmianowego umytą taśmę najlepiej przykryć od góry mokrym ręcznikiem i zabezpieczyć folią przed odparowaniem wody |
| 5 | Wymiana taśmy | Przed wymianą starej taśmy bębny zluzować , usunąć starą taśmę a następnie na zluzowane bębny nałożyć nową taśmę i postępować zgodnie z pkt. 1 – 4 |
| 6. | Przechowywanie/ magazynowanie | W chłodnym ,ciemnym i suchym pomieszczeniu |